Слюсаренко М. В.

Науковий керівник – Губа Л. М., к.т.н., доцент

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський

університет економіки і торгівлі»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Вступ. Із року в рік у світі зростає зацікавленість у активному розвитку туристичної галузі. Посилився вплив туризму практично на всі сфери життя і у нашій країні. Так, проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року відкрив для нашої країни унікальну нагоду презентувати великій кiлькостi іноземних гостей культурно-туристичний потенціал України, зокрема, визначні історико-етнографічні об’єкти.

Осередки народних промислів по всій території України акумулюють значний потенціал для розвитку культурного туризму. Адже, багато з регіонів, на територіях яких існували осередки, зберегли й донині свою стилістику, свій художньо-декоративний образ, свою колористику і своє формоутворення. Це і підтверджує актуальність наукової роботи.

Мета роботи полягає у дослідженні якості виробів народних художніх промислів, що реалізуються в торговельній мережі м. Полтава. Полтавщина здавна і до сьогодні славиться товарами опішнянських майстрів, що і обумовило обрання об’єктами дослідження саме керамічну продукцію.

Виклад основного матеріалу досліджень. За результатами досліджень, проведених у торговельній мережі м. Полтава, було встановлено, що найбільшим попитом у споживачів користуються наступні товари: тарілки, глечики, макітри. Тому для дослідження було обрано три зразки: зразок №1 – глечик, виготовлений ПП Петренко В. В. (смт Опішня); зразок №2 – макітра, виготовлена на Васильківському майоліковому заводі; зразок №3 – тарілка, виготовлена Львівським керамічним заводом.

Таблиця 1

Характеристика об’єктів дослідження

| Характеристика | Зразок №1 | Зразок№2 | Зразок№3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування виробу | глечик | макітра | тарілка |
| Зовнішній вигляд |  |  |  |
| Форма | порожниста | порожниста | плоска |
| Група виробу за розміром | дрібний | великий | великий |
| Декорування | ангоби, надглазурні і підглазурні фарби | живопис | деколь |
| Роздрібна ціна, грн. | 80 | 150 | 50 |

Дослідження якості керамічних виробів народних художніх промислів здійснювали за наступними показниками: місткість, лінійні розміри, наявність дефектів зовнішнього вигляду, декорування. Їх перевірку проводили стандартними методами контролю. Встановлювали відповідність глечика вимогам РСТ УССР 1904- 77, макітри – вимогам ГОСТ 28391-89, тарілки – вимогам ГОСТ 28 390- 89 та ДСТУ 3532-97.

Розміри виробів перевіряли штангенциркулем за ГОСТ166-80. За встановленими розмірами тарілка відноситься до групи великих виробів. Місткість глечика визначали за допомогою мірного циліндра за ГОСТ1770-74. За місткістю глечик відносить до групи дрібних виробів, а макітра – до групи великих виробів.

Наявність дефектів зовнішнього вигляду встановлювали шляхом огляду виробів при денному освітленні. Досліджені вироби мають рівну, гладку, блискучу поверхню, без видимих дефектів виробництва, з чітко нанесеним малюнком, окрім тарілки, на якій осипалася фарба, що значно зіпсувало її зовнішній вигляд. Перевірку наявності прихованих тріщин проводили легеньким постукуванням по виробах дерев’яною паличкою.

Стійкість виробів на горизонтальній поверхні визначали в наповненому водою стані на площині з кутком нахилу 15 градусів. При цьому жоден із досліджуваних зразків не перехитувався. Деформацію визначали шляхом співставлення вимірювань максимального і мінімального діаметру виробів. Розбіжності в діаметрах виявлено не було.

Результати дослідження дозволили встановити, що обрані зразки за місткістю, лінійними розмірами та зовнішнім виглядом відповідають вимогам нормативної документації. Однак, під час огляду тарілки виявлено осипання фарби, що є недопустимим дефектом.

Висновки. Встановлено, що зразок №1 відповідає вимогам стандарту РСТ УССР 1904- 77; №2  відповідає вимогам стандарту ГОСТ 28391-89; зразок №3 не відповідає вимогам ДСТУ 3532-97 за наявністю дефекту декорування.

Література

- Изделия керамические народных художественных промыслов. Общие технические условия [Текст] : РСТ УССР 1904-87. – [Чинний від 1988-01-01]. – К. : Госплан УССР, 1987. – 16 с. – (Республіканський стандарт).

- Изделия фаянсовые. Технические условия [Текст] : ГОСТ 28391-89. – [Чинний від 1990-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 16 с. – (Міждержавний стандарт).

- Изделия фарфоровые. Технические условия [Текст] : ГОСТ 28390-89. – [Чинний від 1991-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 16 с. – (Міждержавний стандарт).

- Декалькоманія керамічна. Загальні технічні умови. [Текст] : ДСТУ 3532-97. 96 / [Чинний від 1998-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1997. – 62 с. – (Державний стандарт України).