СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ВИДІВ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

В.А. Осика

декан факультету товарознавства і торговельного підприємництва, 
к.т.н., доцент

К.В. Мостика

старший викладач кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів, к.т.н.

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В умовах стрімкого погіршення екології та суцільного застосування шкідливих для здоров’я людини матеріалів увагу виробників та споживачів харчових продуктів в Україні все більше привертає питання щодо їх пакувальних матеріалів. В цьому аспекті найбільш важливого значення набуває дослідження саме пакувального паперу, безпечність якого й досі залишається на найвищому рівні.

Дослідженнями науковців Київського національного торговельно-економічного університету досягнуто високий рівень показників якості композиційних паперових пакувальних матеріалів підвищеної водонепроникності [1]. Та все ж, важливим залишається питання на скільки зростуть витрати підприємств кондитерської галузі за використання водонепроникних пакувальних матеріалів, ціна на які більша в 1,5 рази від вартості паперу-основи, і як це позначиться на вартості самих виробів, що також є визначальним і для споживачів.

Для вирішення цих питань було визначено ряд показників, що характеризують цінові характеристики кондитерських виробів, та їх співвідношення при використанні різних пакувальних матеріалів (табл. 1). Визначення проводили на основі витрат, що пішли на виробництво дослідних партій кондитерських виробів, що упаковані у різні пакувальні матеріали, на підприємствах цієї галузі ТОВ «ВЕК» Марганецька кондитерська фабрика  (м. Марганець, Дніпропетровської обл.), ТОВ «ТРІУМФ» (Київська обл.) та ТОВ «Кондитер» (м. Луганськ). Практика підприємств та наші дослідження показали, що для пакування 1 кг продукції витрачається до 1 м2 пакувальних матеріалів, а тому і визначення вартості проводили з такого розрахунку.

Розрахунки показують, що частка витрат на пакувальні матеріали знаходиться в межах 1,8-2,5 % від загальної вартості продукції. Використання більш дорогого пакувального матеріалу, яким є водонепроникний папір у порівнянні з папером-аналогом, зростанню загальної вартості кондитерських виробів суттєво не сприяє і фактично не позначається на значенні цього показника. До того ж, використання водонепроникних паперових пакувальних матеріалів для кондитерських виробів дозволяє уникнути багатьох ризиків, які пов’язані з втратою якості та виникають під час товароруху даної продукції.

Таблиця 1 – Вартість кондитерських виробів з різними пакувальними матеріалами

| Показник | Желейні цукерки | Рахат Лукум | Затяжне печиво |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В-50 | Папір-аналог | В-50 | Папір-аналог | В-50 | Папір-аналог |
| Ціна виробу, грн/кг | 19,81 | 22,52 | 19,50 |
| Витрати на пакувальні матеріали, грн/кг | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,43 |
| Вартість упакованих виробів, грн/кг | 20,16 | 20,12 | 22,87 | 22,83 | 19,85 | 19,81 |
| Частка вартості пакувального матеріалу, % | 2,32 | 2,12 | 2,04 | 1,87 | 2,35 | 2,16 |
| Співвідношення вартостей упакованих виробів (В-50/аналог) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

З метою запобігання таким ризикам, кожен учасник ланцюга постачання, зазвичай, запроваджує додаткову надбавку до вартості продукції, що призводить до необґрунтованого зростання споживчої вартості. Обсяг такої надбавки для кондитерських виробів складає 1,5-2,0 % [2]. Відповідно під час товароруху таких виробів за мінімальною схемою «виробник – оптовий посередник – роздрібна торгівля» величина цієї надбавки складатиме вже 4,5-6 %. І з кожною додатковою ланкою ланцюга постачання цей показник лише зростатиме. Уникнення ризиків дозволить скоротити рівень таких надбавок або навіть їх позбутися, що позначиться на споживчій вартості вже в зворотньому напрямку, напрямку її зменшення. А це і визначає основний соціальний ефект застосування водонепроникних паперових матеріалів для пакування кондитерських виробів.

Соціальний ефект від застосування розроблених паперових пакувальних матеріалів також полягає в їх екологічності. Власне папір численними дослідженнями та світовою практикою визнано найбезпечнішим пакувальним матеріалом для екологічного середовища [3, 4]. Що ж стосується компонентів розчину, то приділяти увагу щодо цього питання карбаміду, який є висококонцентрованим азотним добривом, не варто взагалі, а полівініловий спирт та поліамідепіхлоргідринова смола відносяться до біорозкладних матеріалів [5, 6]. ПВС відноситься до тих полімерів, які експерти називають пакувальними матеріалами майбутнього [7, 8]. Потреба в подібних матеріалах на даний момент складає близько 60 000 тонн на рік, але ця цифра постійно збільшується [5]. Перевагами застосування біорозкладних матеріалів є:

- велика кількість різновидів структури та властивостей;

- простота і економічність утилізації;

- малий внесок в парниковий ефект.

Зокрема, при виробництві 1 т біорозкладного матеріалу викид СО2 в атмосферу скорочується на 0,8 – 3,2 т [6].

В Україні за 2009 рік утворилось близько 50 млн. куб. м твердих побутових відходів, що дорівнює близько 12 млн. тонн, які захоронюються на 4,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею майже 7,8 тис. га. До того ж, в приватному секторі через відсутність належної системи збору твердих побутових відходів утворюються тисячі стихійних звалищ, які не піддаються точному обліку. Особливо в останні роки збільшується хвилювання з приводу накопичення відходів полімерів. Це усугубляється їхньою невеликою щільністю, що збільшує їх об'єм у відходах, і більшою стійкістю по відношенню до дії природних факторів [7].

Враховуючи, що експерти [8] прогнозують збільшення виробництва пластмас втричі до середини ХХІ століття, а значна частина піде на переробку в упаковку вихід із цього становища є використання біополімерів.

Головною проблемою, яка постає на шляху впровадження таких матеріалів є слабке технологічне опрацювання, відсутність досвіду різноманітного використання, труднощі в переробці на традиційному устаткуванні.

Таким чином, впровадження водонепроникного пакувального паперу є вагомим кроком у вирішенні поставлених питань, оскільки сприяє розширенню асортименту біорозкладних матеріалів та практично підвищує ефективність використання пакувальних матеріалів для кондитерських виробів.

Список використаних джерел

- Осика В. А. Формування якості водонепроникних паперових пакувальних матеріалів / В. А. Осика, К. В. Мостика // Упаковка. — 2011. — № 6. — С. 16—19.

- Діагностика сектору кондитерських виробів. Жовтень 2006 р. // UkraineTradeInvest. – Режим доступу: www.ukrainetradeinvest.com/files/ content/documents/ua/7_ukr.doc.

- Position Paper Packaging and Food Safety // World Packaging Organisation. – Режим доступу:  http://www.worldpackaging.org/uploads/ paperpublished/7_pdf.pdf

- Position Paper Packaging – An Important Tool for A Sustainable Society // World Packaging Organisation. – Режим доступу: http://www.worldpackaging. org/uploads/paperpublished/9_pdf.pdf

- Біодеградуюча упаковка: тенденції та перспективи // Екологія життя. – Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/ biodegraduucha-upakovka-tendentsii-ta-perspektivi.

- Шибирин Е.В. Тенденции развития мирового рынка биоразлагаемых полимеров / Е.В. Шибирин, О.Д. Федоряк, П.В. Замотаев // Упаковка. – 2010. – №2. – С.18-22.

- Замотаев П.В. Полимеры, разрушающие под действием природных факторов / П.В. Замотаев // Упаковка. – 1999. – №4. – С. 34.

- Сірик Т.А. Основні напрями удосконалення полімерної упаковки / Т.А. Сірик // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 154-157.