ФУНКЦІЇ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ

О. В. Кириченко, асистент кафедри експертизи та митної справи

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава (Україна)

Л. В. Пелик, д. т. н., професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів

Львівська комерційна академія, м. Львів

Геотекстильні матеріали застосовуються у будівництві, геотехніці, вони є основною складовою природних чи техногенних ґрунтових масивів.

Геотекстильні неткані матеріали можуть використовуватися у ландшафтному дизайні для:

• створення садових, під’їзних доріжок;

• зведення футбольних полів, тенісних кортів, баскетбольних і волейбольних майданчиків;

• конструювання «зелених» покрівель;

• будівництва ігрових і робочих зон; місць для паркування автомобілів;

• облаштування грядок, клумб, рокаріїв, альпійських гірок, японських «сухих» струмків (викладені камінням імітації русла річок);

• армування схилів і формування штучних горизонтів;

• захисту рослин від посухи;

• створення штучних водойм;

• захисту від бур’янів;

• обмеження горизонтального росту коренів та декорування пристовбурних зон чагарників і дерев;

• відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву після техногенного порушення.

Стійкість до ультрафіолету, високий опір на розрив, водопроникність, відмінні фільтруючі і дренажні властивості дають можливість застосовувати геотекстиль у якості: прошарку для розділення; фільтруючого шару; захисту гідроізоляції; армую чого шару; бар’єру для проростання рослин.

Виконуючи функцію розділення геотекстиль допомагає уникнути деформацій земляного і дорожнього полотна у результаті змішування дрібнозернистих і крупнозернистих матеріалів; підвищити несучу здатність за рахунок запобігання втрати крупнозернистих матеріалів при їх змішуванні з ґрунтовою підстилкою і досягти більшого коефіцієнта ущільнення; зберегти дренуючу здатність крупнозернистого шару. У результаті цього, даний матеріал має наступні переваги: зниження сукупних витрат, так як допускається використання дешевших крупнозернистих матеріалів; зменшення витрат на укладання завдяки економії часу; збільшення часу функціонування дренажної системи. У результаті використання геотекстильних матеріалів утворюються природні ґрунтові фільтри: крупні фракції ґрунту, після вимивання дрібних, осідають на геотекстилі. Пропускна здатність такої системи залежить від водопроникності ґрунту, кількості та розміру пор матеріалу, при чому геотекстиль практично не схильний до засмічення, замулювання [1].

Геотекстиль під час відновлення пошкодженого ґрунту і нарощування родючого шару застосовується як прошарок між старим виснаженим і новим родючим ґрунтами. Він перешкоджає їх змішуванню, проростанню бур’яну. Також даний матеріал використовується для зонування під час висаджування різноманітних декоративних рослин, влаштування квітників, обмеження зростання коренів дерев і чагарників [2].

При створенні декоративних ставків та інших штучних водойм геотекстиль слугує захистом для гідроізоляційної мембрани від механічних пошкоджень камінням, гострими предметами, корінням рослин. Також геотекстилем можна захистити вертикальну обклеювальну гідроізоляцію фундаменту від зовнішніх механічних пошкоджень. Під час створення складного ландшафту геотекстиль використовується як зміцнювальний шар; він незамінний для настилу тераси на ґрунт. При цьому подовження під час розривання геотекстильних матеріалів для армування не повинно перевищувати 20 %. Геотекстиль широко поширений і оптимальний для устрою «зелених» покрівель, виконуючи функції: захисту гідроізоляції, розділення і фільтрації, дренажу, посилення, а також рівномірного розподілу навантажень на поверхню тощо [3].

Для забезпечення виконання заданих функцій геотекстильних матеріалів, під час їх вибору потрібно керуватися значенням фізичних, механічних та гідравлічних показників. Значимість обов’язкових характеристик наведена в таблиці, де 1 позначена основна характеристика, 2 – важлива, 3 – допоміжна.

Таблиця – Характеристики геотекстильних матеріалів залежно від функцій

| Функція | Обов’язкові характеристики |
| --- | --- |
|  | міцність на розрив | видовження | тривкість до статичного проколу | тривкість до динамічного перфорування | розмір отворів | водопроникність |
| Фільтрування | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Армування | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Фільтрування і розділення | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Армування і розділення | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Фільтрування і армування | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Фільтрування, армування і розподілення | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Таким чином, використовуючи геотекстильні матеріали у ландшафтному дизайні, потрібно враховувати призначення, функції, що повинен виконувати матеріал, та основні характеристики полотна.

Список використаних джерел

1. Ландшафтные работы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.landcompany.ru. – Назва з екрану.

2. Зачем нужен геотекстиль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allgeotextil.ru. – Назва з екрану.

3. Ландшафтное строительство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geosvit.com.ua. – Назва з екрану.